SCHEDA TECNICA N° 131

SILICAT LISCIO - Teate

PITTURA MINERALE AI SILICATI, PER ESTERNI ED INTERNI

GENERALITA': le pitture ai silicati conosciute ed apprezzate da oltre un secolo, con la moderna tecnologia, vengono prodotte in pasta monocomponente pronta all'uso. "SILICAT LISCIO" reagisce con i sali minerali presenti nell'intonaco, con l'anidride carbonica e l'umidità dell'aria, dando luogo alla formazione di un reticolo organosilicatico di notevole durezza, permeabile all'aria ed al vapor acqueo, e con il caratteristico aspetto estetico più o meno marcato di alonature e chiaroscuri. Il reticolo formatosi subisce le stesse dilatazioni termiche del supporto, evitando in tal modo tensioni tra pittura e supporto stesso. Per questo motivo, la parete da decorare deve essere esente da rivestimenti plastici o lavabili per esterni che impedirebbero tale reazione con conseguente sfogliamento della pittura ai silicati applicata. Inoltre la superficie da rivestire deve essere omogenea, evitando la presenza di stuccature o rappezze fatte con altro tipo d'intonaco diverso da quello già esistente. Non ottemperando a quanto detto sopra, si andrà incontro ad inestetiche "macchie" dovute alla diversa reazione che la pittura ai silicati avrà con i vari fondi sottostanti. "SILICAT LISCIO" é un prodotto a base di silicato di potassio, copolimeri stirolacrilici (massimo 5% in peso sul totale della ricetta), pigmenti inorganici, quarzi selezionati, ed additivi vari di qualità, che gli conferiscono:

- Massima traspirabilità;

- Permeabilità al vapore acqueo oltre il 90%;

- Minimo contenuto di componenti organici (max 5% in peso a norma DIN 18363);

- Assenza di formazione di pellicola con impossibilità di distacco dovuto a spinta di umidità;

- Resistenza alla formazione di alghe e funghi;

- Stabilità alla luce ed alle intemperie;

- Resistenza all'aggressione dello smog urbano ed industriale.

Il prodotto è adatto a rivestire tutti i tipi di supporto minerale tranne il gesso sia esso sottoforma di intonaco, di cartongesso, di stucco e prefabbricato gessoso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muri nuovi ed uniformi: spazzolare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con "PRIMER SILICAT" diluito con 2 parti d'acqua.

Su muri già verniciati con pittura a calce o silicati: spolverare o spazzolare per rimuovere eventuali strati sfoglianti e poi procedere come per muro nuovo.

Se la parete é già verniciata con una lavabile o con un rivestimento plastico: asportare il tutto e riportare la superficie ad intonaco vergine, grattando via anche lo strato superficiale del supporto impregnato dalla precedente pittura, e poi procedere come per muro nuovo.

I supporti fortemente inconsistenti, sfarinanti e degradati, vanno rimossi ed adeguatamente ripristinati con malte premiscelate, malte bastarde a base calce-cemento, intonaci risananti, intonaci alleggeriti. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da rappezzi apportati con malta diversa da quella già esistente, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana. Lasciare trascorrere almeno 24 ore dalla mano di imprimitura ed almeno 12 tra la prima e la seconda mano di pittura. In genere una sola mano basta per ottenere un'ottima copertura con buona uniformità di colore, anche se è sempre necessario applicare la seconda per una ottimale protezione del supporto. Applicando la seconda successiva mano, si evidenzieranno caratteristiche alonature dai piacevoli effetti estetici. Tali alonature si possono ridimensionare, applicando una ulteriore volta il "PRIMER SILICAT" tra la prima e la seconda mano di "SILICAT LISCIO". E' sconsigliata l'applicazione di più di due mani successive di "SILICAT LISCIO" in quanto le estetiche alonature, diverrebbero delle brutte "bruciature".

Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti assolati o gelidi, in fase di disgelo o con rischio di gelo, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia ed in condizioni di elevata umidità ambientale. Le superfici trattate vanno protette per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche. Rimescolare poco e lentamente prima dell’uso e della diluizione.

DILUIZIONE:	Al massimo col 20% d’acqua in peso (30% in volume).

VISCOSITA’:	Pasta densa ed omogenea, tendente alla tixotropia.

RESIDUO SECCO:	60% ± 1.

PESO SPECIFICO:	Kg./lt.:   1,61 ± 0,05   a 23 ± 2°C.

RESA TEORICA:	Mq./lt.: 4 - 6 per due mani per uno spessore del film secco di circa 200 micron.

ESSICCAZIONE:	Al tatto in circa 60 minuti; in profondità circa 24 ore.

LAVAGGIO ATTREZZI:	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:	Latte da 2,5 lt. - 5 lt. - 14 lt.

TINTE:	Bianco e colori di mazzetta "Teate Centri Storici".

STOCCAGGIO:	Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

CLASSIFICAZIONE COV:	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/c, tipo BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.